附件:

江苏省节能建筑常用材料

热物理性能参数表

（试行）
一、常用墙体材料
	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	1
	粘土多孔砖
KP1-190/240
	1400
	0.58
	7.92
	

	2
	粘土多孔砖
KM1-190/240
	1400
	0.58
	7.92
	

	3
	灰砂砖240
	1900
	1.10
	12.72
	

	4
	炉渣砖240
	1700
	0.81
	10.43
	

	5
	煤矸石烧结砖
	1700
	0.63
	9.05
	

	6
	煤矸石多孔砖
	1400
	0.54
	7.60
	

	7
	粉煤灰烧结砖
	1600
	0.50
	7.82
	

	8
	粉煤灰蒸养砖
	1600
	0.62
	8.71
	

	9
	混凝土双排孔砌块190
	1300
	0.68
	6.00
	

	10
	混凝土单排孔砌块190
	1200
	1.02
	5.88
	

	11
	混凝土多孔砖
（240×115×90）
	1500
	0.80
	8.78
	

	12
	混凝土多孔砖
（240×190×90）
	1500
	0.86
	8.75
	

	13
	混凝土砌块内填膨胀珍珠岩（单排孔）
	1300
	0.33
	1.28
	

	14
	煤矸石砌块内填膨胀珍珠岩
	1300
	0.27
	3.25
	

	15
	ALC加气混凝土砌块
	500
	0.20
	3.60
	用于墙体修正系数1.35；
用于屋面修正系数1.45；

	16
	粉煤灰加气混凝土砌块
	700
	0.22
	3.59
	用于墙体修正系数1.35；
用于屋面修正系数1.45；

	17
	烧结淤泥普通砖
	1700
	0.50
	7.82
	修正系数1.15

	18
	烧结淤泥多孔砖
	1300
	0.48
	6.74
	修正系数1.15

	19
	页岩模数烧结砖
	1300
	0.45
	6.60
	修正系数1.15


二、常用保温材料
	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	20
	水泥基复合保温砂浆
(W型)
	400
	0.08
	1.56
	用于屋面修正系数1.30；
用于墙体修正系数1.25；

	21
	水泥基复合保温砂浆
(L型)
	250
	0.06
	1.07
	用于屋面修正系数1.35；用于墙体修正系数1.25；

	22
	水泥基无机矿物轻集料保温砂浆
	450
	0.085
	1.80
	适用于内保温

	23
	粉刷石膏保温砂浆
	500
	0.085
	4.00
	适用于内保温

	24
	挤塑聚苯板(XPS)
	25～35
	0.03
	0.54
	用于屋面修正系数1.25；用于墙体修正系数1.15；

	25
	模塑聚苯板(EPS)
	18～22
	0.041
	0.36
	用于墙体修正系数1.20；

	26
	聚氨酯(外墙外保温)
	30
	0.024
	0.36
	用于墙体修正系数1.20；

	27
	聚氨酯(屋面保温)
	35～50
	0.024
	0.54
	用于屋面修正系数1.35；


注：保温装饰板根据所选保温材料不同，选用相应的热工性能参数及修正系数。
三、混凝土
	3.1普通混凝土

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	28
	钢筋混凝土
	2500
	1.74
	17.06
	修正系数1.00；

	3.2轻骨料混凝土

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	29
	自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1700)
	1700
	1
	11.39
	修正系数1.00；

	30
	自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1500)
	1500
	0.76
	9.33
	修正系数1.00；

	31
	自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1300)
	1300
	0.56
	7.46
	修正系数1.00；

	32
	粉煤灰陶粒混凝土
(ρ=1700)
	1700
	0.95
	11.11
	修正系数1.00；

	33
	粉煤灰陶粒混凝土
(ρ=1500)
	1500
	0.7
	8.95
	修正系数1.00；

	34
	粉煤灰陶粒混凝土
(ρ=1300)
	1300
	0.57
	7.52
	修正系数1.00；

	35
	粉煤灰陶粒混凝土
(ρ=1100)
	1100
	0.44
	6.08
	修正系数1.00；

	36
	粘土陶粒混凝土
(ρ=1600)
	1600
	0.84
	10.13
	修正系数1.00；

	37
	粘土陶粒混凝土
(ρ=1400)
	1400
	0.7
	8.65
	修正系数1.00；

	38
	粘土陶粒混凝土
(ρ=1200)
	1200
	0.53
	6.97
	修正系数1.00；

	39
	页岩渣、石灰、水泥混凝土
	1300
	0.52
	6.94
	修正系数1.00；

	40
	页岩陶粒混凝土
(ρ=1500)
	1500
	0.77
	9.39
	修正系数1.00；

	41
	页岩陶粒混凝土
(ρ=1300)
	1300
	0.63
	7.91
	修正系数1.00；

	42
	页岩陶粒混凝土
(ρ=1100)
	1100
	0.5
	6.48
	修正系数1.00；

	43
	火山灰渣、砂、水泥混凝土
	1700
	0.57
	6.34
	修正系数1.00；

	44
	浮石混凝土(ρ=1500)
(水泥焦渣)
	1500
	0.67
	8.76
	修正系数1.00；

	45
	浮石混凝土(ρ=1300)
(水泥焦渣)
	1300
	0.53
	7.25
	修正系数1.00；

	46
	浮石混凝土(ρ=1100)
(水泥焦渣)
	1100
	0.42
	5.94
	修正系数1.00；

	3.3轻质混凝土

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	47
	泡沫混凝土(ρ=700)
	700
	0.22
	3.59
	用于屋面修正系数1.50；

	48
	泡沫混凝土(ρ=500)
	500
	0.19
	2.69
	用于屋面修正系数1.50；


四、粉刷砂浆
	4.1砂浆

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	49
	水泥砂浆
	1800
	0.93
	11.31
	修正系数1.00；

	50
	混合砂浆
	1700
	0.87
	10.63
	修正系数1.00；

	51
	石灰砂浆
	1600
	0.81
	9.95
	修正系数1.00；

	52
	石灰石膏砂浆
	1500
	0.76
	9.33
	修正系数1.00；


五、热绝缘材料
	5.1纤维材料

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	53
	矿棉、岩棉、玻璃棉板
(ρ=80以下)
	80
	0.05
	0.60
	修正系数1.20；

	54
	矿棉、岩棉、玻璃棉板
(ρ=80-200)
	140
	0.045
	0.75
	修正系数1.20；

	55
	矿棉、岩棉、玻璃棉毡
(ρ=70以下)
	70
	0.05
	0.58
	修正系数1.20；

	56
	矿棉、岩棉、玻璃棉毡
(ρ=70-200)
	135
	0.045
	0.77
	修正系数1.20；

	57
	矿棉、岩棉、玻璃棉松散料(ρ=70以下)
	70
	0.05
	0.46
	修正系数1.20；

	58
	矿棉、岩棉、玻璃棉松散料(ρ=70-120)
	95
	0.045
	0.51
	修正系数1.20；

	59
	麻刀
	150
	0.07
	1.27
	修正系数1.20；


六、木材、建筑板材
	6.1木材

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	60
	橡木、枫树
（热流方向垂直木纹）
	700
	0.17
	4.66
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四；

	61
	橡木、枫树
（热流方向顺木纹）
	700
	0.35
	6.69
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四；

	62
	松、木、云杉
（热流方向垂直木纹）
	500
	0.14
	3.56
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四；

	63
	松、木、云杉
（热流方向顺木纹）
	500
	0.29
	5.15
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四；

	6.2建筑板材

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	64
	胶合板
	600
	0.17
	4.32
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四；

	65
	软木板(ρ=300)
	300
	0.093
	1.96
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四；

	66
	软木板(ρ=150)
	150
	0.058
	1.09
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四；

	67
	纤维板(ρ=1000)
	1000
	0.34
	7.88
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四；

	68
	纤维板(ρ=600)
	600
	0.23
	5.02
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四；

	69
	石棉水泥板
	1800
	0.52
	8.45
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	70
	石棉水泥隔热板
	500
	0.16
	2.47
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	71
	石膏板
	1050
	0.33
	5.14
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；


	72
	水泥刨花板(ρ=1000)
	1000
	0.34
	7.05
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	73
	水泥刨花板(ρ=700)
	700
	0.19
	4.41
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	74
	稻草板
	300
	0.13
	2.18
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	75
	木屑板
	200
	0.065
	1.41
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；


七、松散材料
	7.1无机材料

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	76
	锅炉渣
	1000
	0.29
	4.41
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	77
	粉煤灰
	1000
	0.23
	3.92
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	78
	高炉炉渣
	900
	0.26
	3.96
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	79
	浮石、凝灰岩
	600
	0.23
	3.04
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	80
	膨胀蛭石(ρ=300)
	300
	0.14
	1.79
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	81
	膨胀蛭石(ρ=200)
	200
	0.1
	1.24
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	82
	硅藻土
	200
	0.076
	1.01
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	83
	膨胀珍珠岩(ρ=120)
	120
	0.07
	0.85
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	84
	膨胀珍珠岩(ρ=80)
	80
	0.058
	0.63
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	7.2有机材料

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	85
	木屑
	250
	0.093
	1.84
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	86
	稻壳
	120
	0.06
	1.03
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	87
	干草
	100
	0.047
	0.83
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；


八、其他材料
	8.1土壤

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	88
	夯实粘土(ρ=2000)
	2000
	1.16
	13.05
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	89
	夯实粘土(ρ=1800)
	1800
	0.93
	11.09
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	90
	加草粘土(ρ=1600)
	1600
	0.76
	9.45
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	91
	加草粘土(ρ=1400)
	1400
	0.58
	7.72
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	92
	轻质粘土
	1200
	0.47
	6.44
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	93
	建筑用砂
	1600
	0.58
	8.26
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	8.2石材

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	94
	花岗岩、玄武岩
	2800
	3.49
	25.57
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	95
	大理石
	2800
	2.91
	23.35
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	96
	砾石、石灰岩
	2400
	2.04
	18.10
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	97
	石灰石
	2000
	1.16
	12.46
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	8.3卷材、沥青材料

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	98
	沥青油毡、油毡纸
	600
	0.17
	3.30
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	99
	沥青混凝土
	2100
	1.05
	16.41
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	100
	石油沥青(ρ=1400)
	1400
	0.27
	6.80
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	101
	石油沥青(ρ=1050)
	1050
	0.17
	4.67
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	8.4玻璃

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	102
	平板玻璃
	2500
	0.76
	10.77
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	103
	玻璃钢
	1800
	0.52
	9.26
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	8.5金属

	序号
	类别\名称
	容重
(Kg/m3)
	导热系数
(W/m·K)
	蓄热系数
W/(m2·K)
	备注

	104
	紫铜
	8500
	407
	325.06
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	105
	青铜
	8000
	64
	118.950
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	106
	建筑钢材
	7850
	58.2
	126.28
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	107
	铝
	2700
	203
	191.50
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；

	108
	铸铁
	7250
	49.9
	112.38
	摘自《民用建筑热工设计规范GB50176-93》附录四 ；


九、窗的传热系数
	窗框材质
	窗户类型
	空气层厚度（mm）
	窗框窗洞
面积比（%）
	传热系数
K(W/m2.K)

	钢
、
铝
	单框
单层玻璃
	—
	15~20
	6.4

	
	单框
中空玻璃
	9
	
	3.9

	
	
	12
	
	3.7

	
	
	16
	
	3.6

	
	单框
中空Low-E玻璃
	9
	
	3.4

	
	
	12
	
	3.2

	
	
	16
	
	3.0

	
	单框断热桥
中空玻璃
	9
	
	3.5

	
	
	12
	
	3.2~3.4

	
	
	16
	
	3.0~3.2

	
	单框断热桥
中空Low-E玻璃
	9
	
	2.9

	
	
	12
	
	2.4~2.7

	
	
	16
	
	2.2~2.5

	塑
料
、
木
	单框
单层玻璃
	—
	25~30
	4.7

	
	单框
中空玻璃
	9
	
	3.0

	
	
	12
	
	2.5~2.8

	
	
	16
	
	2.3~2.6

	
	单框
中空Low-E玻璃
	9
	
	2.3

	
	
	12
	
	1.9~2.1

	
	
	16
	
	1.7~1.9


注：1.本表中的窗户包括一般窗户、天窗和门上部带玻璃部分。
2.阳台门下部门肚板部位的传热系数，当下部不作保温处理时，应按表中值采用；当作保温处理时，应按计算确定。
3.本表中未包括的新型窗户，其传热系数应按测定值采用。
4.贴Low-E膜的玻璃等效Low-E玻璃。
5.双层窗传热阻=组成该双层窗的两樘单层窗的传热阻之和+0.07。
“烧结复合节能砖”经砌筑后，在表面无砂浆的情况下，经江苏省建筑工程质量检测中心标定热箱法检测240mm长砖的热阻值为0.832(㎡·k/w),导热系数为0.288（w/m·k），200mm长砖（轻质砂浆砌筑）热阻值为0.763（㎡·k/w），导热系数为0.262（w/m·k），公司企业标准Q/320611SQX01-2009中各项技术指标均通过专项检测。
在抗压强度方面，经检测：240mm淤泥烧结复合节能砖抗压强度达到GB13544-2000《烧结多孔砖》标准中强度等级MU10，满足砖混结构的墙体强度要求；200mm淤泥烧结复合节能砖抗压强度达到MU5.0，满足框架结构填充砖的强度要求。
三，规格
“烧结复合节能砖”以淤泥、煤渣和粉煤灰等为主要原料，其外型规格主要有二种，240mm*115mm*90mm（长*高*宽）和200mm*95mm*90mm（长*高*宽），容重1100-1400KG/m3，特殊尺寸也可定制。
四，应用范围
→主要适用于传热阻标准值≧1.00(㎡·k)/w，节能50%--80%的夏热冬冷地区或节能50%以上的寒冷地区的节能建筑外围护墙体
PAGE  
- 10 -

